CARACTERIZAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO DE

CAROÇOS DE AÇAÍ TRATADO COM CLORETO DE

ZINCO

RESUMO: Este artigo apresenta a caracterização de carvão ativado obtidos a partir de caroços de açaí, um resíduo comumente descartado, visando sua aplicação na área de adsorção e catálise. Os caroços de açaí foram coletados em uma região amazônica e processados para a obtenção do carvão vegetal. Posteriormente, o carvão vegetal foi modificado com cloreto de zinco. A caracterização do material incluiu a determinação do pH, teor de umidade, teor de cinzas e fluorescência de raios-X (FRX). Os resultados indicaram que o carvão ativado apresentou teor de umidade de 7,81% enquanto o carvão vegetal registrou 5,41%. A composição química mostrou a presença de elementos como Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe e Cu. O estudo destaca o potencial de aproveitamento sustentável dos caroços de açaí na produção de carvão ativado e sua relevância para aplicações em adsorção e catálise.

PALAVRAS-CHAVE: carvão ativado; açaí; adsorção; caracterização.

ABSTRACT: This article presents the characterization of activated carbon obtained from açaí seeds, a commonly discarded waste, aiming at its application in the fields of adsorption and catalysis. Açaí seeds were collected in an Amazonian region and processed to obtain charcoal. Subsequently, the charcoal was modified with zinc chloride. The material characterization included the determination of pH, moisture content, and ash content. In addition, X-ray fluorescence. The results indicated that the activated carbon had a moisture content of 7,81% while the charcoal recorded 5,41%. The chemical composition showed the presence of elements such as silicon, potassium, and calcium. The study highlights the potential for sustainable utilization of açaí seeds in activated carbon production and its relevance for applications in adsorption and catalysis.

Keywords: activated carbon; açaí; adsorption; characterization.

# 1 INTRODUÇÃO

O açaí, uma fruta da região amazônica, desempenha um papel de extrema relevância tanto para as comunidades locais quanto para a economia da região. Desde os tempos ancestrais, as comunidades indígenas têm aproveitado diversas partes da palmeira, ou seja, como fonte de alimento (fruto e palmito), bebida (fruto), material para construção (tronco e folha), confecção de artefatos e remédios (semente e broto). O fruto do açaí, em particular, sempre foi uma parte essencial da dieta das populações amazônicas, remontando aos tempos pré-colombianos (VASCONCELOS et al., 2010).

Com o passar do tempo, o açaí conquistou popularidade regional, tornando-se uma opção acessível e rica em nutrientes para a população de baixa renda. O processo de urbanização também contribuiu para disseminar o hábito de consumir açaí nas cidades brasileiras. Alinhado a estudos científicos que ressaltaram suas propriedades antioxidantes e alta concentração de antocianinas (263 mg por 100 g), o açaí adquiriu a reputação de ser um alimento saudável e funcional, impulsionando sua disseminação pelo país (VASCONCELOS et al., 2010).

Todavia, faz-se necessário mencionar o aproveitamento ainda pouco explorado do caroço do açaí. Atualmente, esse resíduo (os caroços de açaí) são descartados em lixões e sem destino adequado ainda presente nos dias de hoje, porém pode ser utilizado na produção de carvão ativado (ROCHA, 2020), o que agregaria valor econômico e ambiental ao processo de extração do açaí. Essa possibilidade representa uma oportunidade promissora para reduzir desperdícios e ampliar o aproveitamento sustentável dos recursos proporcionados pelo açaí.

Considerando o exposto, o objetivo deste estudo é caracterizar o carvão ativado obtido a partir de caroços de açaí tratados com cloreto de zinco. O estudo visa avaliar a viabilidade do aproveitamento sustentável dos caroços de açaí na produção de carvão ativado e sua adequação para aplicações em adsorção e catálise. Serão realizadas análises de Fluorescência de raios-X (FRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para caracterizar o material. As informações obtidas contribuirão para a compreensão das propriedades físicas e químicas do carvão ativado, bem como seu potencial uso em diversos processos ambientais e industriais.

## 2 METODOLOGIA

### 2.1 COLETA DO MATERIAL

Os caroços de açaí foram coletados nas batedeiras da Cidade de Breves-Pará-Brasil e enviados para a Universidade Federal do Cariri (Via Correios, Sedex). O material coletado não serve para consumo humano, somente a polpa de açaí é utilizada na culinária para diversos fins alimentares, sendo que os caroços de açaí são descartados diretamente no lixo (meio ambiente), tendo em vista que o despejo seja em grande escala e causa impactos e posteriormente problemas ambientais. Diante dos fatos supracitados, foi proposto utilizar o material para futuras aplicações na área de adsorção e catálise. O material coletado foi lavado com água corrente da torneira (20 vezes) para retirada e sujeira e da matéria orgânica em sua superfície, em seguida foi colocado na estufa até secagem a uma temperatura de 121 oC.

### 2.2. OBTENÇÃO DO CARVÃO VEGETAL

Para a obtenção do carvão vegetal, pesa-se 25 g dos caroços de açaí em uma cápsula de porcelana, e coloca-se na mufla a 550 °C por 4 horas. Em seguida, retira-se da mufla e com o auxílio de almofariz e pistilo, macera-se até a formação de um pó fino. Por fim, o material foi peneirado (320 mesh).

### 2.3 MODIFICAÇÃO DO MATERIAL

A modificação do carvão vegetal consiste em colocar 1 g de carvão vegetal em 1 g de ZnCl2 com 100 mL de água destilada sob agitação magnética de 200 rpm durante 24h, em seguida, filtra-se o material, lavando-o com 25 mL de uma solução de HCl (1 mol/L, 3 vezes), com a finalidade de desobstruir os poros e eliminar o zinco (Zn). Em seguida, o material sólido foi seco em estufa a 121 °C/2h, posterior armazenamento em frasco de polietileno e colocado em dessecador para retirada da umidade superficial presente no material.

### 2.4 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

#### 2.4.1 pH (POTENCIAL HIDROGENIÔNICO)

A determinação do valor de pH para os materiais (carvão vegetal e carvão ativado) foi utilizado o método potenciométrico. Para tal, preparou-se uma suspensão dos materiais separadamente, da seguinte maneira: pesou-se 500 mg dos materiais na forma de pó e adicionou-se 50 mL de água destilada, sob agitação magnética a 200 rpm por 10 minutos e, em seguida, mediu-se o pH da suspensão. Destaca-se que todas as análises de pH foram realizadas em triplicata.

#### 2.4.2 TEOR DE UMIDADE

No presente estudo, foi realizada uma análise do teor de umidade do carvão ativado e do carvão vegetal utilizando o método de secagem em estufa. Inicialmente, foi pesado exatamente 1g de carvão ativado e submetemos à estufa por um período de 2 horas a uma temperatura constante de 110°C. Após o processo de secagem, pesamos novamente o material e, com base nesses dados, calculamos o teor de umidade do carvão ativado, obtendo um valor de 7,81%. De maneira análoga, aplicamos o mesmo procedimento para o carvão vegetal, e seu teor de umidade foi determinado como 5,41%. O cálculo do teor de umidade foi realizado utilizando a Equação 1:

TU %= Pi-PePe  X  100        (Equação 1)

Sendo que:

TU = Teor de umidade (%).

Pi = Peso inicial (g).

Pe = Peso seco (g).

#### 2.4.3 TEOR DE CINZAS

Para determinação dos teores de cinzas presentes nos materiais (carvão vegetal e carvão ativado) foi realizado pensando 1 g de cada material dentro do cadinho pequeno de porcelana e foram colocados no interior de uma mufla sob temperatura 550 oC/6 hrs, com o objetivo de toda a matéria orgânica ser queimada (processo de volatilização do material). Logo após a calcinação, os cadinhos (tanto do CV e CA) foram resfriados em dessecador, por conseguinte os materiais no interior dos cadinhos foram pesados e determinados seus teores de cinzas pela Equação 2:

TC %= Mi-MfMf  X  100	(Equação 2)

Sendo que:

TC = Teor de cinzas (%).

Mi = massa inicial do material (g).

Mf = massa final ou massa residual do material (g).

#### 2.4.4 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX)

A análise da composição química do material foi realizada pela técnica de Fluorescência de raios-X (FRX), em aparelho PANalytical Epsilon 1, cujo foi equipado com ânodo de prata e tensão de 50 keV.

## 3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

### 3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

#### 3.1.1 pH (POTENCIAL HIDROGENIÔNICO)

Os valores de pH encontrados foram: i) carvão vegetal, pH 6,16 ± 0,05 e ii) carvão ativado, pH 5,91 ± 0,11. Os materiais (carvão vegetal e carvão ativado) possuem caráter levemente ácido (pH entre 6 e 7).

#### 3.1.2 TEOR DE UMIDADE

Os resultados obtidos revelam diferenças significativas no teor de umidade entre o carvão ativado e o carvão vegetal. O carvão ativado apresentou um teor de umidade de 7,81% enquanto o carvão vegetal demonstrou um teor de umidade ligeiramente menor, com 5,41%. Essas disparidades podem ser atribuídas às suas diferentes composições físicas e propriedades porosas. O carvão ativado, devido à sua estrutura altamente porosa e superfície específica, tende a reter uma maior quantidade de umidade em comparação ao carvão vegetal, que possui uma estrutura mais densa.

#### 3.1.3 TEOR DE CINZAS

O carvão ativado possui 2% ± 0,1% de teor de cinzas, devido um baixo teor de matéria inorgânica quando comparado com o carvão vegetal que apresenta 6% ± 0,1% de teor de cinzas, que tem uma maior quantidade de matéria inorgânica, segundo RIVERAUTRILLA et al., 2005, as cinzas são aditivos minerais não carbônicos e suas presenças em carvões ativados são prejudiciais no processo de adsorção, já que modificam a interação entre a superfície do carvão e a espécie a ser adsorvida. As cinzas reduzem a adsorção por bloquear a porosidade da matriz carbônica e adsorver preferencialmente água, devido a seu caráter hidrofílico (RAO et al., 2000b). A composição das cinzas varia com a matéria-prima utilizada durante a produção do carvão ativado. Quando o carvão deriva de materiais lignocelulósicos (madeira, endocarpo de coco, caroço de pêssego etc.), gera cinzas compostas por silicatos, aluminosilicatos e por baixas concentrações de cálcio, magnésio, ferro, potássio, sódio, zinco, chumbo, cobre e etc. Valores da literatura, variam o teor de cinzas de 0,2% a 9,5% (EL-HENDAWY et al., 2001; WEBLEY e SUN, 2010).

#### 3.1.4 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX)

A Tabela 1 apresenta a composição química do carvão vegetal e carvão ativado, sendo que ambos os materiais apresentam os mesmos elementos químicos em que diferem nas suas %p/p dos elementos (Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe e Cu) para cada material.

Tabela 1 - Composição química elementar do carvão vegetal (a) e do carvão ativado (b).

| Material |  |  | Composição química (% p/p) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | P | S | Cl | K | Ca | Mn | Fe | Cu |
| Carvão vegetal (CV) | 1,0 7 | 0,8 5 | 0,6 2 | 1,0 0 | 9,2 0 | 2,5 0 | 0,7 0 | 0,1 1 | 0,1 3 |
| Carvão ativado (CA) | 1,4 0 | 0,3 4 | 0,3 3 | 1,0 0 | 1,0 0 | 0,8 0 | 0,1 7 | 0,2 4 | 0,3 4 |

Fonte: Autores (2023).

## 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caracterização do carvão ativado obtido a partir de caroços de açaí tratados com cloreto de zinco revelou resultados promissores. A análise das propriedades físicas e químicas do material mostrou que o carvão ativado apresenta teor de umidade de 7,81%, enquanto o carvão vegetal registrou 5,41%.

Além disso, a composição química revelou a presença de elementos como Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe e Cu. Esses resultados indicam a viabilidade do aproveitamento sustentável dos caroços de açaí na produção de carvão ativado.

Os resultados obtidos reforçam o potencial do uso de resíduos de caroços de açaí na produção de carvão ativado como uma alternativa sustentável e de valor econômico. Essa abordagem contribui para a redução de desperdícios e promove uma utilização mais eficiente dos recursos oferecidos pelo açaí. Ademais, a caracterização detalhada do material proporciona subsídios para futuras aplicações em processos de purificação de água, tratamento de efluentes e outras áreas de relevância ambiental e industrial.

Em suma, o presente estudo reforça a importância de investigar fontes alternativas para a produção de carvão ativado, destacando o papel dos caroços de açaí como uma matéria-prima viável e sustentável.

A aplicação do carvão ativado obtido a partir desses resíduos pode contribuir significativamente para a resolução de desafios ambientais e fornecer soluções eficazes para diversas demandas industriais, ao mesmo tempo em que promove uma utilização responsável dos recursos naturais.

# AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos Laboratórios de Química e de Caracterização de Materiais da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil pela disponibilidade do Equipamento de FRX. Eu, orientador (Dr. Leandro Marques Correia) agradeço a participação do bolsista do Curso de Engenharia de Materiais pela realização da pesquisa científica para contribuir para sua formação em recursos humanos, científica e acadêmica.

## REFERÊNCIAS

EL-HENDAWY, A.A. An insight into the KOH activation mechanism through the production of microporous activated carbon for the removal of Pb2+ cations. Applied Surface Science, v. 255, p. 3723-3730, 2009.

MARCHESAN, E. etal. Qualidade de água dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v. 39, n. 7, p. 2050-2056, 2009.

RAO, R.M.; et al. Surface properties of granular activated carbons from agricultural by-products and their effects on raw sugar decolorization. Bioresource Technology, v. 71, p. 103-112, 2000b.

ROCHA, L. M. O. Eficiência do carvão ativado do caroço do açaí (Euterpe oleracea) como mídia filtrante em Sistema de Recirculação para Aquicultura (SRA). 78 f.

Dissertação (Mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1147. Acesso em: 14 de jul, 2023.

RIVERA-UTRILLA, J.; et al. Bisphenol A removal from water by activated carbon. Effects of carbon characteristics and solution chemistry. Environmental Science & Technology, v. 39, p. 6246-6250, 2005.

VASCONCELOS, M. A. M.; FARIAS NETO, J. T.; SILVA, F. C. F.. Cultivo, processamento, padronização e comercialização do açaí na Amazônia. Fortaleza:

Instituto Frutal, 2010.

WEBLEY, P.A.; SUN, Y. Preparation of activated carbons from corncob with large specific surface area by a variety of chemical activators and their application in gas storage.

Chemical Engineering Journal, v.162, p. 883-892, 2010.