BIOCOMPÓSITO OBTIDO A PARTIR DAS ESCAMAS DE PEIXE TILÁPIA PARA ADSORÇÃO DE AZUL DE METILENO

VITOR DANIEL DA SILVA SOUZA

JOSÉ HERBÊNNIO DO NASCIMENTO MONTEIRO2

DANIEL BERNANDES SILVA3

LEANDRO MARQUES CORREIA4

RESUMO: As escamas de peixes são estruturas esqueléticas que protegem e envolvem sua pele. As escamas de peixes possuem duas fases distintas: uma fase orgânica constituída por colágeno I e outra fase inorgânica, constituída principalmente por hidroxiapatita. O colágeno tipo I é encontrado normalmente em vertebrados, no qual se realizam funções que implementam proteção mecânica nos tecidos, órgãos e ocorre a regulação fisiológica do ambiente celular. Com isso, surgiu a ideia de utilizar as escamas de peixe tilápia na forma de pó juntamente com o amido que é um polissacarídeo de origem vegetal, composto majoritariamente de amilose e amilopectina, para síntese da matriz de biocompósito, sendo que o material sintetizado foi testado na adsorção de azul de metileno. O biocompósito obtido de escamas de peixe tilápia foi utilizado como material adsorvente para adsorção de azul de metileno em soluções aquosas. Sua otimização foi realizada pela utilização de um planejamento fatorial (n = 7 experimentos). Logo após, foi verificado que a capacidade de adsorção máxima (q) foi na maior concentração de azul de metileno (15 mg/L) e maior tempo (15 min), com 200 mg de massa do biocompósito, pH 5, temperatura (30 oC) e agitação 200 rpm, com q igual a 15,76 mg/g.

PALAVRAS-CHAVE: tilápia; adsorção; azul de metileno.

ABSTRACT: Fish scales are skeletal structures that protect and envelop your skin. Fish scales have two distinct phases: an organic phase consisting of collagen I and an inorganic phase, consisting mainly of hydroxyapatite. Type I collagen is normally found in vertebrates, in which functions are performed that implement mechanical protection in tissues, organs and the physiological regulation of the cellular environment occurs. As a result, the idea arose of using tilapia fish scales in powder form together with starch, which is a polysaccharide of vegetable origin, composed mainly of amylose and amylopectin, for the synthesis of the biocomposite matrix, and the synthesized material was tested in the adsorption of methylene blue. The biocomposite obtained from tilapia fish scales was used as adsorbent material for the adsorption of methylene blue in aqueous solutions. Its optimization was performed using a factorial design (n = 7 experiments). Soon after, it was verified that the maximum adsorption capacity (q) was in the highest concentration of methylene blue (15 mg/L) and longest time (15 min), with 200 mg of biocomposite mass, pH 5, temperature (30 oC) and stirring at 200 rpm, with q equal to 15.76 mg/g.

Keywords: Tilapia; adsorption; methylene blue.

1 INTRODUÇÃO

As escamas de peixes são estruturas esqueléticas que protegem e envolvem sua pele (TORRES, 2008). A caracterização e morfologia de escamas de peixes mostram que a mesma possui duas fases distintas: uma fase orgânica constituída por colágeno I e outra fase inorgânica, constituída principalmente por hidroxiapatita (HAP) cuja fórmula molecular apresenta duas maneiras: Ca10(PO4)6(OH)2 e/ou Ca5(PO4)OH (CORTES et al., 2008; ESPINOSA et al., 2001), que apresentam uma média de 49,7% de fase inorgânica e 50,3% de fase orgânica segundo MOURA (2011).

O colágeno tipo I são proteínas abundantemente encontrados em vertebrados de sendo que é usada em alimentos, em materiais biomédicos, cosméticos, indústria de couro e farmacêutico, às quais realizam funções que implementam proteção mecânica nos tecidos, órgãos e ocorre a regulação fisiológica do ambiente celular (IKOMA et al., 2003).

A utilização desse material na forma ativa tem custo muito elevado para o tratamento de efluentes contaminados com corantes têxteis (CASTRO et al., 2009). O que é viável para os pesquisadores buscarem por adsorventes alternativos mais baratos como as escamas de peixes, às quais são descartadas no meio ambiente e muitas vezes sem nenhuma aplicação (RIBEIRO, 2014). Principalmente, sendo as escamas encontradas em locais como indústrias frigoríficas de peixes e mercados municipais de peixe dos grandes centros metropolitanos.

Assim surgiu a ideia de utilizar as escamas de peixe tilápia na forma de pó juntamente com o amido que é um polissacarídeo de origem vegetal, composto majoritariamente de amilose e amilopectina, onde as cadeias desse polissacarídeo é composto de forma elementar por carbono, hidrogênio e oxigênio cuja fórmula molecular é C6H10O5, cujo biopolímero está presente em sementes, raízes e caules, de diferentes plantas, incluindo milho, arroz, batata e mandioca (GUINESI et al., 2006).

O presente trabalho teve como objetivo utilizar as escamas de peixe tilápia juntamente com o amido para síntese da matriz de biocompósito, sendo que o material sintetizado foi testado na adsorção de azul de metileno.

2 METODOLOGIA

2.1 COLETA E PREPARO DAS ESCAMAS DE PEIXE TILÁPIA

As escamas de peixe tilápia foram coletadas no Mercado Municipal do Bairro Pirajá na Cidade de Juazeiro do Norte-Ceará, uma vez que o os comerciantes descartam diretamente no lixo, e no meio ambiente, não tem nenhuma utilidade para o meio ambiente. Diante do exposto, foi proposto seu aproveitamento para síntese de biocompósito para adsorção de azul de metileno. As amostras coletadas de escamas de peixe tilápia foram lavadas com água corrente de abastecimento público, logo após lavadas com água destilada, posteriormente secadas em estufa a 121 oC por 4 horas. Por fim, trituradas em liquificador doméstico Arno, e separadas em peneiras de 320 mesh.

2.2 SÍNTESE DO BIOCOMPÓSITO

Inicialmente, sintetizou-se a matriz polimérica base a partir do amido de milho comercial, e posteriormente adicionou-se o reforço em partícula (1% de escamas de peixe tilápia), além de produzir o branco (ausente de reforço, apenas o polímero base).

Os reagentes utilizados na formação do material foram: amido de milho, glicerina, água destilada, ácido acético e hidróxido de sódio. As proporções utilizadas estão descritas na Tabela 1.

Para produção da matriz polimérica foi adaptada a metodologia de (FRANCINE SUÉLEN, 2014). Os reagentes: amido e glicerol foram previamente pesados em uma balança analítica, o amido foi posto em um vidro de relógio, levado para aquecimento na estufa a uma temperatura de 100 °C, depositou-se o glicerol juntamente com a água destilada, que foi meça em uma proveta. A solução foi levada para aquecimento em chapa aquecedora com agitação constante a 400 rpm e aquecido até que atinja uma temperatura de 80 °C, posteriormente adicionou-se o amido vagarosamente e com divisões para garantir a total solubilidade, quando o amido estiver solubilizado há a contagem de dois minutos, após a passagem adicionou-se a solução de ácido acético de 1 mol/L, cinco minutos posteriormente à adição do ácido infundi o hidróxido de sódio na solução e aguardar dois minutos, deve-se desligar o aquecimento e manter à agitação, para que aconteça o processo de retrogração (semi-cristalização),

Tabela 1. Formulação usada na fabricação da matriz polimérica base.

| Ingrediente | Quantidade |
| --- | --- |
| Água destilada | 600 mL |
| Ácido acético, 1 mol/L | 60 mL |
| Hidróxido de sódio, 1 mol/L | 120 mL |
| Amido de milho | 24 g |
| Glicerol | 7,2 g |

Fonte: Autores (2023).

2.3 PLANEJAMENTO FATORIAL

A Tabela 2 mostra a matriz do planejamento fatorial (22 + ponto central em triplicata) que foi realizado durante o desenvolvimento da pesquisa, sendo para a produção de bicompósito a partir das escamas de peixe tilápia, gerando um total igual a sete experimentos. Os experimentos de adsorção de azul de metileno em biocompósito foram conduzidos em batelada, utilizando 20 mL da solução de azul de metileno, agitação (200 rpm), temperatura (30 oC) e pH 5.

Tabela 2. Matriz do planejamento fatorial para adsorção de azul de metileno em biocompósito.

| Variáveis reais | Níveis codificados |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | 0 | +1 |
| Concentração do azul de metileno (mg/L) | 5 | 10 | 15 |
| Massa do biocompósito (mg) | 2 | 6 | 10 |

Fonte: Autores (2023).

A capacidade de adsorção é a relação entre a quantidade que é adsorvida de uma determinada espécie química, por unidade de massa do adsorvente, pode ser calculada pela Equação 1, na qual q representa a capacidade de adsorção é expressa em mg/g de adsorvente, Ci é a concentração inicial da solução de azul de metileno em mg/L de solução antes de ser levada para o ensaio, Cf é a concentração em equilíbrio dada em mg/L, obtida após o término do ensaio, a massa (m) do adsorvente é dada em mg e o volume (V) é o volume da solução adicionada da solução de azul de metileno em litros (L).

Equação 1: Fórmula para calcular a capacidade de adsorção (mg/g).

q= (Ci-Cf)m*V

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 PLANEJAMENTO FATORIAL

Na Figura 1 (a) está apresentado o gráfico de superfície de resposta para a adsorção de azul de metileno em biocompósito obtido a partir de escamas de peixe tilápia como material adsorvente. Todos os experimentos foram avaliados num limite de confiança de p <0,05, sendo que foi observado que o maior resultado de capacidade de adsorção foi nas seguintes condições adsortivas: concentração do azul de metileno (15 mg/L, maior concentração) e tempo (15 min, maior tempo), isso para as condições adsortivas fixas (30 oC, 200 rpm, 200 mg e pH 5). Mediante, a Figura 1 (b), o Diagrama de Pareto foi observado que as duas variáveis estudadas (concentração do azul de metileno e tempo) não tiveram uma influência positiva para a adsorção de azul de metileno num limite p <0,05 (95% de confiança). Estudos vem sendo realizados em busca de melhores condições adsortivas utilizando o material proposto para adsorção de azul de metileno. A Figura 1 (c) mostra os valores observados experimentalmente e os valores preditos pelo modelo. Observa-se pelo gráfico um excelente modelo, justificável pela não apreciável aglomeração de pontos fora da reta, os quais são não são representativos e o coeficiente de determinação (R2) obtido pela regressão linear de 0,63813.

Figura 1 – Superfície de resposta (a), diagrama de Pareto (b) e correlação entre os pontos experimentais obtidos e os pontos preditos pelo modelo proposto (c).

Fonte: Autores (2023).

Fonte: Autores (2023).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O biocompósito obtido de escamas de peixe tilápia foi utilizado como material adsorvente para adsorção de azul de metileno em soluções aquosas. Sua otimização foi realizada pela utilização de um planejamento fatorial (n = 7 experimentos). Logo após, foi verificado que a capacidade de adsorção máxima (q) foi na maior concentração de azul de metileno (15 mg/L) e maior tempo (15 min), com 200 mg de massa do biocompósito, pH 5, temperatura (30 oC) e agitação 200 rpm, com q igual a 15,76 mg/g.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a bolsa concedida de iniciação científica à pesquisa regida pelo Edital 04/2022/PRPI/UFCA - Chamada PIICT/UFCA/FUNCAP/CNPq, através do projeto “DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE BIOCOMPÓSITOS A PARTIR DE ESCAMAS DE PEIXE”. A Universidade Federal do Cariri (UFCA), Campus Juazeiro do Norte-Ceará. Declaram não ter conflito de interesse com a produção científica publicada.

REFERÊNCIAS

CASTRO, C.S.; GUEREIRO, M.C.; OLIVEIRA, L.C.A.; GONSALVES, M. Remoção de compostos orgânicos em água empregando carvão ativado impregnado com óxido de ferro: ação combinada de adsorção e oxidação em presença de H2O2. Química nova, v.32, p. 1561-1565, 2009.

CORTES, GRACY KARLA DA R. Síntese e Caracterização de híbridos a base de alginato de sódio e escamas de peixe para uso na remoção de espécies poluentes. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Núcleo de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2008.

ESPINOSA, J. F. V.; ESPARZA, M. H.; TREVIN, F. A. R. Adsorptive properties of fish scales of oreochromis niloticus (Mojarra Tilapia) for metallic ion removal from waste water. Ind. Eng. Chem. Res., v.40, p. 3563-3569, 2001.

GUINESI, L. S.; DA RÓZ, A. L.; CORRADINI, E.; MATTOSO, L. H. C.; TEIXEIRA, E. M. CURVELO, A. A. S. Kinetics of thermal degradation applied to starches from different botanical origins by non-isothermal procedures. Thermochimica Acta, v. 447, p. 190-196, 2006.

IKOMA, T.; KOBAYASHI, H.; TONAKA, J.; WALSH, D.; MANN, S. Physical properties of type i collagen extracted from fish scales of pagrus major and oreochromis niloticas. International Journal of Biological Macromolecules, v. 32, p. 199–204, 2003.

ISOTTON, Francine Suélen. Desenvolvimento e caracterização de filmes de amido de milho eterificado com plastificante glicerol, sorbitol e poli (álcool vinílico). 2013.

RIBEIRO, C. Adsorção do corante reativo azul 5G utilizando escama de peixe como adsorvente. Dissertação de mestrado em Engenharia Química. Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo, Paraná, Brasil, p. 87, 2014.

TORRES, F. G.; TRONCOSO, O. P.; NAKAMATSU, L.; GRANDE, C. J.; GÓMEZ, C.M. Characterization of thenanocomposite laminate structure occurring in fish scales from Arapaima Gigas. Materials Science and Engineering v, 28, p. 1276-1283, 2008.

-4 Universidade Federal do Cariri, Campus Juazeiro do Norte-CE, Laboratório de Química Aplicada. Bloco B, Sala A (Técnico em Laboratório/Química). Financiamento pelo (PIBITI) EDITAL 04/2022/PRPI/UFCA - CHAMADA PIICT UFCA/FUNCAP/CNPQ.