INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO A FRIO NA MICRODUREZA DE JUNTAS SOLDADAS DO AÇO AISI 304

Sabrina Morais de Alcântara1

Carlos Marley de Souza Junior2

# INTRODUÇÃO

Os aços possuem elevada variedade de aplicação. A busca por materiais com maior resistência mecânica, durabilidade e versatilidade, é uma vertente crescente, já que existem muitas aplicações específicas que requerem materiais com características particulares, o que é o caso dos aços inoxidáveis (ALVES et al., 2021).

Dependendo da composição química e da temperatura de trabalho, o aço inoxidável pode sofrer transformação martensítica quando deformado. Nos aços inoxidáveis, especificamente, a formação de martensita ε, altera significativamente suas propriedades mecânicas e, portanto, suas aplicações industriais que são relacionadas à sua microestrutura (SANTOS, ANDRADE, 2009).

Aços austeníticos apresentam alta plasticidade e capacidade de encruamento, essas características permitem que estes sejam trabalhados a frio até atingir altos valores de limite de escoamento e ruptura. Por outro lado, como a resistência é obtida por encruamento a frio, operações que envolvem aquecimento, como é o caso da soldagem, podem minimiza-la (SILVA, 1988).

Durante o processo de soldagem, o ciclo térmico a qual o material está exposto pode gerar a precipitação de carbonetos, geralmente na ZTA e zona fundida. Isso acontece, porque, essas regiões são expostas a uma variação de temperatura, que vai desde a temperatura ambiente até a fusão do metal (CUNHA, 2018).

A intensidade e duração do ciclo de soldagem, como também o tamanho da região

1 Será preenchido pelos(as) autores após avaliação com as informações dos metadados da submissão. Informar instituição, e-mail e financiamento obrigatoriamente nos metadados.

2 Será preenchido pelos(as) autores após avaliação com as informações dos metadados da submissão. Informar instituição, e-mail e financiamento obrigatoriamente nos metadados.

3 Será preenchido pelos(as) autores após avaliação com as informações dos metadados da submissão. Informar instituição, e-mail e financiamento obrigatoriamente nos metadados

afetada pelo calor, são influenciados geralmente pelos parâmetros de soldagem utilizados, como corrente, tensão, velocidade de soldagem, energia de soldagem, mas também pela espessura da peça a ser soldada. Além disso, a espessura da peça determina a velocidade de resfriamento do material, o que pode ocasionar defeitos e perdas de propriedades (CUNHA, 2018).

Dessa maneira, o presente trabalho visa avaliar como a influência de diferentes porcentagens de deformação à frio aliado ao ciclo térmico de soldagem do aço inox 304 austenítico, irá influenciar na microdureza do material.

# METODOLOGIA

A composição teórica do aço pode ser observada a seguir na tabela 1.

Tabela 1: Composição teórica do aço AISI 304

| % C | Cr | Ni | Mn | Si | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 304 - | 14,6 | 7,69 | 1,25 | 0,7 | 0,03 | 0,00 |

Fonte: Autoral

Inicialmente todas as amostras foram solubilizadas a 1100°C por 50 minutos e, posteriormente, foram resfriadas em água a temperatura ambiente. A condição estabelecida para início da etapa de laminação foi a temperatura ambiente, aproximadamente de 25°C. Diferentes reduções de espessuras foram estudadas neste trabalho com o auxílio de um laminador automático, conforme a equação (2) a seguir:

r = [(ei – ef) / ei] * 100	(2)

Onde, r significa a redução em porcentagem, ef a espessura final da tira após laminação e ei a espessura inicial da tira. As amostras foram laminadas a seco, sem uso de lubrificação, e unidirecionalmente.

Tabela 2 – Porcentagens de laminação (%)

| Sem deformação (mm) |  | Com deformação (mm) | % de deformação |
| --- | --- | --- | --- |
| Corpo de prova 1 | 6,22 | 5,63 | 9,38 |
| Corpo de prova 2 | 6,1 | 5,11 | 16,19 |
| Corpo de prova 3 | 6,07 | 4,68 | 22,94 |
| Corpo de prova 4 | 5,77 | 5,7 | 0 |

Fonte: Autoral

O processo de soldagem utilizado foi GTAW (Gas Tungsten Are Welding) ou TIG (Tungsten Inert Gas), sem metal de adição. Para a confecção dos cordões de solda, usou-se uma máquina LYNUS LIS-250AL POWER, com eletrodo de tungstênio de 2,4 cm de diâmetro cinz 2% de cério, com parâmetros de soldagem, de tensão de 15,2 V, corrente de 120 A,

velocidade de soldagem 3mm/s e energia de soldagem de 0,608 KJ/mm.

As amostras soldadas e laminadas, foram cortados em uma Policorte com refrigeração líquida para obter-se os perfis de soldagem desejados, cada amostragem apresenta tamanho de aproximadamente 1,5 cm após serem cortadas. Para a análise metalográfica, todas as amostras foram lixadas manualmente em uma lixadeira com lixas de granulometria 100, 220, 400, 600 mesh, polidas com alumina líquida 1,0F e atacadas eletroliticamente com ácido oxálico (H2C2O4.2H2O) a 10% preparado com água destilada e reagente padrão analítico. A densidade de corrente determinada para cada peça é de 1A/cm², com tempo de 30s.

Foi realizado o ensaio de microdureza Vickers das amostras, em um microdurômetro da Digimess, disponível no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Universidade Federal do Cariri. A carga utilizada é de 0,980 N a 10s. Realizou-se medições a partir da zona fundida/metal de base, progredindo ao longo do cordão com distância de 0,5 mm cada, até o final do cordão.

# RESULTADOS E DISCUSSÕES

  - Microdureza

Com o intuito de melhor analisar o efeito da laminação a frio na microdureza do material, foram levantados a média dos valores de microdureza das duas zonas presentes, metal de base e zona fundida para as quatro condições extremas dentre as analisadas.

Figura 3: Amostra onde foram levantados os perfis de microdureza

Fonte: Autoral

A Figura 4 mostra a média de 3 medidas para cada amostra. Nela observa-se que a dureza variou significativamente ao longo do cordão de solda a partir da diminuição da espessura da amostra, ou seja, da maior porcentagem da deformação.

Figura 4: Média das microdurezas das juntas soldadas nas condições de 0%, 9,38%, 16,19%, 22,94%

Fonte: Autoral

Na figura 4 observa-se que na região da zona fundida para ambas as amostras, houve um aumento nos valores da microdureza. Segundo Silva (2011) esse aumento é causado pela precipitação de carbonetos de cromo nos contornos dos grãos presentes na zona fundida. Nas regiões do metal de base as durezas são relativamente menores quando compradas a outras regiões pois não apresentam essa mesma nucleação de carbonetos.

Para o metal de base, admitiu-se uma diferença de, aproximadamente 600 HV entre a amostra com 0% não deformada e as demais amostras deformadas. Essa diferença é relevante, pois a conformação realizada influenciou na microdureza do material. No entanto, era esperado que maiores deformações, apresentassem microdurezas mais elevadas, já que segundo Morais (2010), a microdureza aumenta progressivamente com o aumento do grau de deformação, e portanto a quantidade de martensita induzida por deformação aumenta com o aumento da redução da espessura da peça. Isso pode ter ocorrido, provavelmente, porque a operação de soldagem resultou em uma solubilização localizada, já que a fusão durante o processo pode ter criado uma microestrutura com microdureza inferior. Como a resistência foi obtida por encruamento a frio, operações que envolvem aquecimento, como é o caso da soldagem, podem minimiza-la (SILVA, 1988).

# CONCLUSÃO

É possível observar que houve um aumento significativo da microdureza quando se compara os valores das amostras com condições de deformação e não deformada.

O ciclo térmico da soldagem não representa a força motriz para a variação de microdureza do aço inoxidável austenítico 304, isso é mostrado a partir dos valores de microdureza apresentados nas diferentes zonas. Ou seja, maiores reduções na espessura das amostras provocam aumentos

significativos no valor de suas microdurezas, principalmente em regiões sintetizadas como é o caso da Zona Fundida.

Dessa maneira, conclui-se que condições de deformação maiores 9,38% no aço inoxidável austenítico 304 aliadas ao ciclo térmico de soldagem acarretam níveis altos de microdureza para o material, principalmente em deformações maiores. Esse fato deve ser levado em consideração se esse material for exposto a grades esforções mecânicos, pois haverá um forte risco de ocorrência de falha.

# AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI) da Universidade Federal do Cariri pela oportunidade e suporte financeiro por meio de bolsas de iniciação científica e tecnológica para a realização deste trabalho.

# REFERÊNCIAS

ALVES, B.I.D.S et al. Comparativo das propriedades e metalografia entre o aço Inox 304 e o aço Inox 301 encruado [s. l.], 28 p, 2021. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/18852. Acesso em: 2 jan.2023.

CUNHA, Beatriz Souza. Efeito dos parâmetros de soldagem nas alterações metalúrgicas e resistência à corrosão em chapas finas de aço inoxidável austenítico dos tipos AISI 304 e AISI 306L. 2018. 96 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Metalúrgica, Fortaleza, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44914. Acesso em: 12 fev. 2023.

MORAIS, Viviane Lima de. Estudo comparativo da deformação a frio e da resistência mecânica a corrosão nos aços inoxidáveis austeníticos AISI 201 e AISI 304. São Paulo, 2010. 144 p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 2010. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-23082010-100406/en.php. Acesso em: 10 set. 2022.

SANTOS, T.F.A; ANDRADE, M. S. Avaliação dilatométrica da reversão das martensitas induzidas por deformação em um aço inoxidável austenítico do tipo ABNT 304. Revista Matéria, v. 13, n. 4, pp. 587 – 596, 2008. Disponível em:

http://www.materia.coppe.ufrj.br/sarra/artigos/artigo11018. Acesso em: 19 dez. 2022.

SILVA, ANDRÉ LUIZ DA COSTA E; MEI, PAULO. Aços e ligas especiais. 2° ed. Sumaré, SP. 1988. 512 p.

SILVA, Francisco Diego Araruna Da. Influência da deformação a frio sobre o comportamento da sensitização na soldagem de chapas finas de aço inoxidável AISI 301LN. 2011. 66 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Metalúrgica, Fortaleza, 2011. Disponível em: https://www.repositoriobib.ufc.br/000020/00002029.pdf. Acesso em: 5 set. 2022.