Título: Biossorção de Pb(II) em meio aquoso, através da uso do Caryocar coriaceum Wittm. como biossorvente.

Wisley Yuri Gama da Silva

RESUMO: A contaminação por chumbo em corpos d'água é um problema antigo que exige cada vez mais atenção. Neste estudo, tem como objetivo avaliar a eficiência da amêndoa triturada do Caryocar Coriaceum Wittm. (pequi) como biossorvente para remoção de Pb (II) em meio Aquoso. A biomassa foi coletada e modificada, em seguida foi caracterizada por espectroscopia de infravermelho para identificar sua composição química. Para entender o comportamento do processo de biossorção foram realizadas cinéticas e isotermas, onde o material foi analisado. Os espectros de infravermelho revelaram bandas representando ligações entre grupos funcionais do biossorvente e o Pb (II). O equilíbrio da adsorção de Pb (II) ocorreu em 15 minutos, atingindo cerca de 88,9% do metal removido em relação à concentração inicial. O modelo de cinética de pseudossegunda ordem mostrou um excelente ajuste aos dados experimentais, assim como, a isoterma de Langmuir que apresentou uma adsorção máxima de 17,92 mg.g-1, e um valor de RL de 0,44 indicando um processo de sorção favorável. Diante disso, pode-se afirmar que a amêndoa triturada do pequi tem potencial para a biossorção de Pb (II), podendo ser uma alternativa viável e econômica para a remoção dos metais pesados em em meio aquoso.

PALAVRAS-CHAVE: chumbo; biossorvente; pequi.

ABSTRACT: Lead contamination in water bodies is an old problem that requires increasing attention. This study aims to evaluate the efficiency of the crushed almond of Caryocar Coriaceum Wittm. (pequi) as biosorbent for Pb (II) removal in aqueous medium. The biomass was collected and modified, then it was characterized by infrared spectroscopy to identify its chemical composition. To understand the behavior of the biosorption process, kinetics and isotherms were performed, where the material was analyzed. The infrared spectra revealed bands representing bonds between functional groups of the biosorbent and Pb(II). The equilibrium of Pb(II) adsorption occurred in 15 minutes, reaching about 88.9% of the metal removed with respect to the initial concentration. The pseudo-second order kinetics model showed an excellent fit to the experimental data, as well as the Langmuir isotherm that presented a maximum adsorption of 17.92 mg.g-1, and an RL value of 0.44 indicating a favorable sorption process. In view of this, it can be stated that the crushed almond of pequi has potential for the biosorption of Pb (II), and may be a viable and economical alternative for the removal of heavy metals in aqueous media.

Keywords: lead; bio-sorbent; pequi.

# 1 INTRODUÇÃO

A contaminação de corpos d'água por metais pesados tem se tornado uma preocupação global devido aos riscos que essas substâncias representam para a saúde humana e o meio ambiente (DOS REIS; SANCHES; MALDONADO, 2021). Entre os metais pesados, o chumbo (Pb) é particularmente problemático devido às suas propriedades tóxicas e ampla aplicação industrial (SODRÉ, 2012).

A presença desses metais em concentrações acima dos limites permitidos pode resultar em efeitos adversos, como danos à saúde, além de causar impactos negativos na biodiversidade aquática (PASCALICCHIO, 2002). A remoção eficiente de metais tóxicos é essencial para proteger a qualidade da água e preservar o ecossistema aquático. A adsorção é uma técnica promissora para esse propósito, pois retém íons de metais pesados em superfícies sólidas, reduzindo sua presença na água por meio de processos físicos e químicos. (BARROS, 2006).

Desse modo, o uso de materiais biossorventes tem sido objeto de estudo e interesse em pesquisas ambientais, por apresentarem vantagens em relação a outros métodos convencionais de tratamento de efluentes, como a baixa geração de resíduos e o baixo custo de obtenção (DOS REIS et al., 2022).

O Caryocar coriaceum, popularmente conhecido como pequi, é uma espécie muito encontrada na região nordeste do país, bem como na chapada do Araripe (DE OLIVEIRA et al., 2008). Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo investigar a adsorção de chumbo em meio aquoso utilizando a amêndoa triturada do pequi como material adsorvente.

# 2 PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS

## Coleta da biomassa

O material biossorvente extraído do Caryocar coriaceum Wittm. (Pequi), foi coletado no comércio de Juazeiro do Norte-CE.

## Preparação e modificação do biossorvente

Após a coleta, é feita a triagem para separar partes contaminadas do restante. Em seguida, as amêndoas são separadas do material excedente (cascas e polpa). As amêndoas são secas ao sol por 5 dias, e em seguida trituradas para separar o óleo por prensagem. Posteriormente, as amêndoas trituradas são mantidas a temperatura ambiente (cerca de 20°C) por 24 horas. Além disso, o método de modificação do biossorvente envolve tratamentos ácido e básico para avaliar a eficiência de adsorção. Seguindo o método modificado de MARSHALL et.al. (1999), a amostra do adsorvente será submetida a soluções de ácido cítrico e hidróxido de sódio, respectivamente, homogeneizando continuamente por 1 hora a 70°C. Após isso, o material será filtrado, lavado com água destilada para remover reagentes em excesso e seco em estufa a 60°C por 24 horas.

## Preparação do efluente sintético

Foi preparada uma amostra sintética representando um efluente contaminado com nitrato de chumbo (Pb). O Pb (II) foi pesado e colocado em um recipiente de vidro junto com acetato de sódio e ácido acético. Após a dissolução do acetato de sódio em água destilada e a mistura com o ácido acético e o metal, obteve-se uma solução tampão de pH 5,5 simulando o efluente com chumbo. Com essa solução tampão de pH 5,5, foram preparados aproximadamente 24 béqueres, cada um contendo 50 mg de pequi triturado. Em seguida, adicionou-se cerca de 10 ml da solução tampão em cada frasco. Os frascos foram colocados em uma mesa agitadora com rotação de 150 rpm e deixados por um tempo pré-determinado. Após intervalos de tempo de 1 a 240 minutos, as amostras foram filtradas usando papel de filtro e analisadas por Espectroscopia de Absorção Atômica de Chamas no laboratório da Central Analítica da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

## Espectroscopia no infravermelho

A espectroscopia é uma técnica analítica que envolve a interação da luz infravermelha com a matéria, fornecendo informações sobre a composição da amostra em estudo. No contexto descrito, a análise espectroscópica é realizada antes do processo de adsorção de chumbo (II). Para essa análise, utiliza-se o espectrômetro Panalytical XRF, modelo Epsilon 1, que permite obter resultados no modo semiquantitativo.

## Cinética de adsorção

Para o estudo da cinética de adsorção, serão utilizados aproximadamente 24 frascos de 150 mL cada. Cada frasco conterá 50 mg de amêndoa triturada do pequi e 10 mL de efluente com concentração de Pb (II) de 500 mg/L. O sistema será agitado a 150 rpm usando uma mesa agitadora Nova Etica, modelo 109. Diferentes tempos de contato, variando de 1 a 240 minutos, serão programados para cada solução. Após o tempo determinado, os sólidos serão filtrados com papel de filtro. A concentração do metal residual será medida por Espectrometria de Absorção Atômica de Chama (FAAS) no laboratório Central Analítica da UFCA, utilizando o espectrômetro Varian, modelo SpectrAA 50B. Os resultados serão ajustados aos modelos cinéticos adotados na pesquisa para uma análise aprofundada da adsorção de Pb (II) pela amêndoa triturada do pequi.

## Isoterma de adsorção

Para a preparação da isoterma de adsorção, serão usados 24 frascos de 150 mL cada. Cada frasco conterá 50 mg de amêndoa triturada do pequi e 10 mL de efluente com concentrações variadas de Pb (II) entre 20 e 500 mg.L-1. O sistema será agitado a 150 rpm por 15 minutos para atingir o equilíbrio. As amostras serão filtradas e analisadas por Espectrometria de Absorção Atômica de Chama (FAAS). Os dados serão aplicados aos modelos de Langmuir e Freundlich para obter informações sobre a capacidade de adsorção, afinidade do adsorvente pelo metal e outros parâmetros relevantes.

### Modelo de Freundlich

A equação de Freundlich é outra equação empírica utilizada para descrever isotermas de adsorção (FREUNDLICH, 1906). Baseia-se em:

- A equação de Freundlich assume que a superfície sólida em questão possui sítios de adsorção heterogêneos;

- Pode ser aplicada a sistemas de adsorção multicamadas;

- Permite que a energia de adsorção varie entre os sítios de adsorção;

- Os valores de n na faixa de 1 a 10 indicam uma adsorção favorável, em que a interação entre o adsorvato e o adsorvente é significativa (NASCIMENTO et al., 2020).

A isoterma de Freundlich na forma linear é dada por:

logq=logKF+1nlogCe     (6)

Onde, q: é a quantidade de adsorvato adsorvida por unidade de massa de adsorvente (mg/g); KF: é uma constante relacionada à capacidade de adsorção e à afinidade do adsorbato pelo adsorvente; n: é uma constante relacionada à intensidade de adsorção.

### Modelo de Langmuir

A equação de Langmuir é uma das mais utilizadas para descrever isotermas de adsorção (LANGMUIR, 1916). E é baseia-se em suposições como:

- O modelo assume que a adsorção é limitada pelo número de sítios disponíveis;

- Os sítios de adsorção na superfície são equivalentes em termos de energia de interação com as moléculas adsorvidas. Além disso, as moléculas adsorvidas não interagem entre si;

- A adsorção ocorre apenas em uma camada molecular única na superfície sólida;

- Cada sítio de adsorção pode acomodar apenas uma molécula adsorvida (NASCIMENTO et al., 2020). Dessa forma, equação matemática da isotermas de Langmuir é dada por:

q=qmaxKLCe1+KLCe     (7)

Onde, q: é a quantidade de adsorvato adsorvida por unidade de massa de adsorvente (mg.g-1); qmax: é a capacidade máxima de adsorção (mg.g-1); Ce: é a concentração do adsorvato na solução (mg.L-1); KL: é uma constante de Langmuir relacionada à energia de adsorção (L.mg-1).

Segundo SCHNEIDER, C. L. et al (2016), uma característica fundamental da isoterma de Langmuir se dá em termos de uma constante adimensional, conhecida como fator de separação “RL” expresso pela Equação (8):

RL=11+KLCo     (8)

Onde, RL: é o fator de separação; KL: é uma constante de Langmuir relacionada à energia de adsorção (L.mg-1); Co: é a concentração inicial do soluto na solução (mg.L-1).

A natureza do processo de sorção é indicada por esse fator, para um valor de RL > 1 (desfavorável), para RL = 1 (linear), para 0 < RL < 1 (favorável) e RL = 0 (irreversível).

### Dubinin-Radushkevich

A isoterma de Dubinin-Radushkevich é um modelo matemático amplamente utilizado para descrever isotermas de adsorção (DUBININ-RADUSHKEVICH, 1947). Baseia-se em:

- A equação assume que a superfície sólida em questão possui sítios de adsorção heterogêneos

- Energia de adsorção é uma função exponencial da quantidade de adsorvato na superfície (HU; ZHANG, 2019).

A equação que representa a isoterma de DR na forma linear é a seguinte:

ln q=lnqm-kɛ2    (9)

Onde, ε: potencial Polanyi; q: quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio (mol.g-1);

qm: Capacidade de adsorção máxima (mol.g-1); k: Constante da energia de adsorção (mol2.kJ-2); Obtendo o potencial Polanyi, através:

ɛ=RTln1+1Ce   (10)

Onde, R: trata-se da constante universal dos gases (kJ.mol-1.K-1); T: É a temperatura (K);

Ce: é a concentração de equilíbrio na fase líquida (mol.L-1); A constante de D - R, K, está associada à energia média de sorção E através da Equação:

E=12K     (11)

Segundo SCHNEIDER, C. L. et al (2016), se E < 8 kJ.mol-1 a adsorção possui natureza física; Se 8 kJ.mol-1 < E < 16 kJ.mol-1 a adsorção acontece por troca iônica; Se 16 kJ.mol-1 < E adsorção possui natureza química.

# 3 REFERENCIAL TEÓRICO

## Metais pesados

Os metais pesados são elementos químicos de alta densidade e elevado peso atômico que possuem propriedades tóxicas para os seres vivos. Esses metais incluem chumbo, mercúrio, cádmio, entre outros. Eles são encontrados naturalmente no ambiente, mas também são liberados por atividades humanas, como a mineração, a indústria e a agricultura (SOUZA et al, 2018). A contaminação por metais pesados representa uma séria ameaça à saúde humana e ao ecossistema, uma vez que eles podem se acumular nos tecidos dos organismos, causando problemas de saúde. Portanto, é importante monitorar e controlar a exposição a esses metais, buscando alternativas sustentáveis para reduzir a contaminação e promover práticas de remediação ambiental adequadas. (PASCALICCHIO, 200).

## Chumbo

O chumbo é um metal altamente tóxico, sem função fisiológica no corpo humano. Sua toxicidade interfere nas células e enzimas, afetando os sistemas gastrointestinal, neuromuscular, neurológico, hematológico e renal. (SCHIFER; JUNIOR; MONTANO, 2005). No Brasil, existem legislações para proteger a saúde humana e o meio ambiente dos danos causados pelo chumbo. Entre elas temos a Resolução CONAMA nº 430/2011 estabelece limites máximos de lançamento de efluentes em corpos d'água, com um limite aceitável de 0,5 mg/L para o chumbo.

## Adsorção

A adsorção é um processo que envolve a capacidade de certos sólidos reterem substâncias presentes em líquidos ou gases em sua superfície, permitindo a separação de componentes. A eficácia da adsorção está relacionada à área superficial do sólido, onde ocorre a retenção das substâncias, chamadas de adsorventes, enquanto o material acumulado na superfície é denominado adsorvato. (NASCIMENTO et al.,2020).

A biossorção é uma propriedade de certos tipos de biomassa que pode acumular metais pesados de soluções aquosas, oferecendo uma alternativa promissora aos métodos convencionais de remoção desses metais. Esse processo é econômico e competitivo, especialmente para aplicações ambientais, e a seleção adequada da biomassa e a otimização das condições operacionais são fundamentais para maximizar sua eficiência (NAJA; MURPHY; VOLESKY, 2009; DOS REIS et al., 2022).

Vários fatores podem influenciar no processo de adsorção e na sua eficiência, sendo necessário a consideração cuidadosa desses fatores é fundamental para projetar e otimizar processos de adsorção visando a remoção eficiente de contaminantes.  Entre eles pode-se citar: o pH, a temperatura, a área superficial, o tempo de contato, as propriedades físicas e químicas do adsorvente, a concentração do adsorvato. (NASCIMENTO et al., 2020)

## Pequi (Caryocar coriaceum Wittm.)

A espécie Caryocar coriaceum Wittm., encontrada na região da Chapada do Araripe, no Nordeste brasileiro, desempenha um papel socioeconômico significativo nos Estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Apesar disso, há escassez de informações na literatura sobre essa espécie, o que dificulta a melhoria do atual sistema de exploração e a implementação de empreendimentos agroindustriais (DE OLIVEIRA et al., 2008).

## Equilíbrio da adsorção

O equilíbrio de adsorção consiste no equilíbrio alcançado quando um adsorvato é adsorvido em uma superfície sólida. Calcula-se a capacidade de adsorção através de um balanço de massa que correlaciona a quantidade de adsorvato removida da solução seja igual à quantidade adsorvida pelo adsorvente (NASCIMENTO et al., 2020). Utilizando a seguinte equação:

q=(C0-Ce)Vm     (1)

Onde, q: representa a capacidade de adsorção; C0: concentração inicial do soluto no sistema (mg.L-1); Ce: concentração do adsorvato no equilíbrio (mg.L-1); m: massa do adsorvente utilizado (g).

## Cinética

- Pseudoprimeira ordem

O modelo cinético de pseudoprimeira ordem é uma a princípio foi utilizado para descrever a cinética de adsorção de solutos em superfícies sólidas. Este modelo é frequentemente aplicado quando a taxa de adsorção é governada principalmente pela velocidade de transferência em massa do soluto para a superfície adsorvente (NASCIMENTO et al., 2020). A equação do modelo de Pseudoprimeira ordem na forma linear é dada por:

lnqe-qt=lnqe-k1t    (2)

Onde, qt: quantidade de soluto aderido à superfície do adsorvente no tempo t (mg.g-1);

qe: quantidade de soluto aderido à superfície do adsorvente no equilíbrio (mg.g-1); t: é o tempo (min); k1: é a constante da adsorção de Pseudoprimeira ordem (min-1).

- Pseudossegunda ordem

O modelo de pseudossegunda ordem também é muito utilizado para descrever a cinética de adsorção de solutos em superfícies sólidas.Este modelo considera que a taxa de adsorção é proporcional ao produto da quantidade adsorvida no momento t e a diferença entre a capacidade de adsorção e a quantidade adsorvida (NASCIMENTO et al., 2020). A equação do modelo de pseudossegunda ordem para adsorção na forma linear é dada por:

tqt=1k2qe2+tqe     (3)

Onde, qt: quantidade de soluto aderido à superfície do adsorvente no tempo t; (mg.g-1); qe: quantidade de soluto aderido à superfície do adsorvente no equilíbrio (mg.g-1); t: é o tempo (min); k2: é a constante da adsorção de ordem pseudossegunda ordem (g.mg-1.min-1).

## Isotermas

- Freundlich

- Sugere que a adsorção ocorre em múltiplas camadas e que a capacidade de adsorção varia com a concentração do soluto. Ela considera interações entre as moléculas adsorvidas e não pressupõe uma cobertura completa da superfície. (DUARTE-NETO et al., 2014). A isoterma de Freundlich na forma linear é dada por:

logq=logKF+1nlogCe     (4)

Onde, q: é a quantidade de adsorvato adsorvida por unidade de massa de adsorvente (mg/g); KF: é uma constante relacionada à capacidade de adsorção e à afinidade do adsorbato pelo adsorvente; n: é uma constante relacionada à intensidade de adsorção.

- Langmuir

A isoterma de Langmuir assume que a adsorção ocorre em sítios específicos e independentes na superfície, formando uma monocamada completa de moléculas adsorvidas. Ela é baseada no pressuposto de que não há interações entre as moléculas adsorvidas e que a taxa de adsorção diminui à medida que a superfície se torna saturada (DUARTE-NETO et al., 2014). Dessa forma, equação matemática da isotermas de Langmuir é dada por:

Onde: q: é a quantidade de adsorvato adsorvida por unidade de massa de adsorvente (mg.g-1); qmax: é a capacidade máxima de adsorção (mg.g-1); Ce: é a concentração do adsorvato na solução (mg.L-1); KL: é a constante de relacionada à energia de adsorção (L.mg-1).

Segundo SCHNEIDER, C. L. et al (2016), uma característica essencial da isoterma de Langmuir se dá em termos de uma constante, conhecida como fator de separação “RL” expresso pela Equação (8):

RL=11+KLCo     (5)

Onde: RL : é o fator de separação; KL: é uma constante de Langmuir relacionada à energia de adsorção (L.mg-1); Co: é a concentração inicial do soluto na solução (mg.L-1).

A natureza do processo de sorção é indicada por esse fator, para um valor de RL > 1 (desfavorável), para RL = 1 (linear), para 0 < RL < 1 (favorável) e RL = 0 (irreversível).

# RESULTADOS

## Caracterização do material

- Espectroscopia no Infravermelho (IV)

Realizou-se a caracterização do pequi por espectroscopia de IV para identificar os elementos químicos presentes. O material também foi analisado antes e depois de ser usado nas cinéticas e isotermas da pesquisa. Na Figura 1, estão representados os espectros no infravermelho da amêndoa triturada do pequi antes das análises. As bandas identificadas incluem O-H (associada) em 3287 cm-1, C-H de alifáticos (com carbonos primários e secundários) em 2912 cm-1 e 2849 cm-1, C=O de aldeídos em 1730 cm-1 e C-O de álcoois fenóis em 1173 cm-1 (PERIOTTO, 2012)

Figura 1 - Infravermelho Amêndoa triturada do pequi puro antes das análises.

Fonte: Autor

A Figura 2 apresenta o espectro de infravermelho do material estudado após o contato com o Pb (II). As bandas incluem O-H (associado) em 3278 cm-1 (banda forte). Em 2918 cm-1, há grupos funcionais O-H (quelato) e CH alifáticos (CH2 e CH3). Na terceira banda de 2851 cm-1, os mesmos grupos funcionais da segunda banda estão presentes. A banda de 1743 cm-1 representa o grupo funcional C=O de ésteres (PERIOTTO, 2012).

Figura 2 - Infravermelho do material estudado depois do contato com o Pb (II).

Fonte: Autor

## Equilíbrio da adsorção

No Gráfico 1, os resultados da solução de íons de chumbo são apresentados. Após 15 minutos, o gráfico se estabiliza, indicando uma adsorção constante. É possível determinar o tempo máximo para adsorção de uma amostra de 50 mg do adsorvente (amêndoa triturada do pequi) e a quantidade máxima de íons de chumbo adsorvidos. A concentração inicial da solução foi de 114,14 mg/L, e na estabilização, registra-se uma concentração de 22,80 mg/L. Isso representa aproximadamente 88,9% do metal adsorvido em relação à concentração inicial.

Gráfico 1 - Equilíbrio cinético da adsorção do Pb (II)

Fonte: Autor

## Cinética de adsorção

Em ambos os modelos adotados, os ensaios foram realizados com uma concentração inicial de 114,14 mg/L. dados experimentais e classificar a amostra analisada. O modelo de pseudoprimeira ordem teve um coeficiente de determinação (R²) de aproximadamente 0,10, sendo inadequado em relação aos parâmetros experimentais. Por outro lado, o modelo de pseudossegunda ordem mostrou um coeficiente de determinação (R²) de 0,99, indicando um ajuste muito bom em relação aos dados experimentais.

Tabela 2 – Comparação entre experimental e modelos cinéticos

| Modelo cinético | Parâmetros |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Experimental | qe. (mg.g-1) | 22,81 |  |
| Pseudoprimeira ordem | K1 | qe (mg.g-1 ) | R² |
|  | 0,0052 | 2,62 | 0,104 |
| Pseudossegunda ordem | K2 | qe (mg.g-1 ) | R² |
|  | 0,0049 | 21,19 | 0,999 |

Fonte: Autor

## Isotermas de adsorção

A partir da construção de isotermas pode-se observar através da aplicação de modelos matemáticos, qual o que mais se ajusta aos dados experimentais. Dessa forma o modelo de Freundlich não apresentou um bom ajuste aos dados experimentais, visto que o seu coeficiente de determinação (R²) foi de 0,67. Por outro lado, o modelo Langmuir apresentou um (R²) de 0,99, indicando que o mesmo se ajustou bem aos dados experimentais, além de um valor de adsorção máxima igual a 17,92 mg.g-1, e um RL igual a 0,44, mostrando que o processo de sorção é favorável.

Tabela 2 – Parâmetros das isotermas

| Metal | Freundlich |  |  | Langmuir |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KF (L.mg-1) | n | R² | qmax (mg.g-1) | KL (L.mg-1) | R² |
| Pb (II) | 3,41 | 3,34 | 0,67 | 17,92 | 0,06 | 0,99 |

Fonte: Autor

# CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos na espectroscopia de infravermelho, constatou-se que o contato da amêndoa triturada do pequi com o Pb(II) provocou a alterações nas bandas do espectro de infravermelho, indicando a formação de ligações entre os grupos funcionais presentes no biossorvente e os íons de chumbo. Os resultados das cinéticas de adsorção revelaram que a adsorção de íons de chumbo pela amêndoa triturada do pequi ocorreu de forma rápida e eficiente, com aproximadamente 88,9% do metal adsorvido em relação à concentração inicial da solução. O modelo de pseudossegunda ordem mostrou um excelente ajuste aos dados experimentais. Além disso, na análise das isotermas de adsorção, o modelo de Freundlich não apresentou um bom ajuste aos dados experimentais, enquanto o modelo Langmuir demonstrou um ajuste muito bom, com um coeficiente de determinação (R²) de 0,99. Além disso, o valor de adsorção máxima (17,92 mg.g-1) e o valor de RL (0,44) indicam que o processo de sorção é favorável e eficiente. De forma geral, os resultados deste estudo indicam que a amêndoa triturada do pequi pode ser um biossorvente eficaz de baixo custo para a remoção de íons de chumbo em meio aquoso.

Agradecimentos

Primeiramente, agradecer a Universidade Federal do Cariri (UFCA), por proporcionar o fomento para a pesquisa. Ao orientador, pesquisador Dr. João Hermínio da Silva, professor adjunto I da UFCA. Ao Dr. Jorge Marcell Coelho Menezes, técnico da Central Analítica da UFCA. Agradecer ao laboratório de Central Analítica. Agradecer a todos os coautores que se dedicaram a pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: 2004: Resíduos Sólidos-Classificação. 2004. Disponível em: <https://analiticaqmcresiduos.paginas.ufsc.br/files/2014/07/Nbr-10004-2004-Classificacao-De-Residuos-Solidos.pdf > Acesso em: maio. 2023.

BARROS, Aldre Jorge Morais et al. Estudo termogravimétrico do processo de sorção de metais pesados por resíduos sólidos orgânicos. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 11, n.2, p. 184-190, abr/jun. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/esa/a/FFHfSLvw7M5QfDgcQsHNMcC/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: abr. 2023

BOHN, Hinrich L.; O'CONNOR, George A.; STRAWN, Daniel G. Soil chemistry. John Wiley & Sons. [S. l.: s. n.], 2015.

DA SILVA, Maria Arlene Pessoa; FILHO, Sebastião Medeiros. Morfologia de fruto, semente e plântula de piqui (Caryocar coriaceum Wittm.). Revista Ciência Agronômica, v. 37, n. 3, p. 320-325, 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1953/195320533012.pdf. Acesso em: mai. 2023.

DE OLIVEIRA, Maria Elisabeth Barros et al. Aspectos agronômicos e de qualidade do pequi. 2008. Fortaleza, CE: [s. n.],  Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/426706/1/Dc113.pdf. Acesso em: maio. 2023.

DOS REIS, João Marcos et al. Técnicas de remoção de metais de águas residuárias: uma revisão de literatura. Research, Society and Development, v. 11, n. 2, p. , 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26100> Acesso em: abr. 2023.

DOS REIS, Rodrigo Alves; SANCHES, Michela Carla; MALDONADO, Alírio Coromoto Daboin. Água, fonte da vida/Water, source of life. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 3, p. 28297-28296, 2021. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/26673. Acesso em: maio. 2023.

DUARTE-NETO, J. F. et al. Processos de adsorção de corantes em argilas esmectíticas: uma revisão. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 9, n. 1, p. 51-59, 2014. Disponível em: http://www2.ufcg.edu.br/revista-remap/index.php/REMAP/article/viewArticle/429 Acesso em: maio. 2023.

FREUNDLICH, H. Concerning adsorption in solutions. Zeitschrift fur Physikalische Chemie-Stochiometrie und Verwandtschaftslehre, v.57, p. 385-470. [S. l.: s. n.], 1906.

MARSHALL, W. E. et al. Enhanced metal adsorption by soybean hulls modi. with

citric acid. Bioresource technology. V. 69, n 3, set. 1999, p 263-268.

Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(98)00185-0. Acesso em 17 jul.

2022.

NAJA, Ghinwa Melodie; MURPHY, Vanessa; VOLESKY, Bohumil. Biosorption, metals. Encyclopedia of industrial biotechnology: bioprocess, bioseparation, and cell technology, p. 1-29, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/9780470054581.eib166> Acesso em: abr. 2023.

NASCIMENTO, Ronaldo Ferreira do et al. Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2020. 309 p.  Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/53271. Acesso em: maio. 2023.

PASCALICCHIO, Áurea Aparecida Eleutério. Contaminação por metais pesados. São Paulo: Annablume, 2002. 132 p.

REGALBUTO, J. R.; ROBLES, J. The engineering of Pt/Carbon Catalyst Preparation. University of Illinois: Chicago, 2004.

SCHIFER, Tiago dos Santos; JUNIOR, Stanislau Bogusz; MONTANO, Marco Aurélio Echart. Aspectos toxicológicos do chumbo. Infarma, v. 17, n. 5-6, p. 67-71, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Marco-Aurelio-Montano/publication/266371414_ASPECTOS_TOXICOLOGICOS_DO_CHUMBO/links/5ed09e8c299bf1c67d26fb30/ASPECTOS-TOXICOLOGICOS-DO-CHUMBO.pdf. Acesso em: maio. 2023.

SILVA, Neide Glória Nunes da; ABRAS, Miguel Cesar Ferraz; COSTA, J. Braga. Chumbo: estudo de economia mineral. [S. l.: s. n.], 1975. Disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/bitstream/doc/13783/2/Chumbo_eco_mineral.pdf. Acesso em: maio. 2023.

SODRÉ, Fernando Fabriz. Fontes Difusas de Poluição da Água: Características e métodos de controle. Agricultura, v. 1, n. 2, p. 3, 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Sodre/publication/259931701_Fontes_Difusas_de_Poluicao_da_Agua_Caracteristicas_e_metodos_de_controle/links/0046352e9653f35fc5000000/Fontes-Difusas-de-Poluicao-da-Agua-Caracteristicas-e-metodos-de-controle.pdf> Acesso em: maio. 2023.

SOUZA, Ana Kely Rufino et al. Poluição do ambiente por metais pesados e utilização de vegetais como bioindicadores. Acta Biomedica Brasiliensia, v. 9, n. 3, p. 95-106, 2018. Disponível em: <https://actabiomedica.com.br/index.php/acta/article/view/300> Acesso em: maio. 2023.

SCHNEIDER, C. L. et al. ESTUDOS DE EQUILÍBRIO NA SORÇÃO DE Cr (III) POR GRANULADOS BIOCLÁSTICOS. HOLOS, v. 7, p. 62-77, 2016. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4815/481554871006.pdf. Acesso em: 12 jul. 2023.

Será preenchido pelos(as) autores após avaliação com as informações dos metadados da submissão.

Informar instituição, e-mail e financiamento obrigatoriamente nos metadados