Uso da técnica SBS para o desenvolvimento de fibras de poli (ε-caprolactona) (PCL) com óleo essencial de alecrim-pimenta visando sua aplicação na cicatrização de feridas.

Maria Clara Bezerra Silva

Ermeson David dos Santos Silva

Cybelle Rodrigues Duarte3

Edvânia Trajano Teófilo4

1 INTRODUÇÃO

Após o surgimento de uma ferida cutânea, inicia-se automaticamente o processo de cicatrização, que compreende basicamente quatro fases: coagulação sanguínea, inflamação, formação de novos tecidos e remodelação tecidual (PÉREZ-RECALDE; ARIAS; HERMIDA, 2018). Durante a cicatrização podem ocorrer infecções bacterianas que atuam dificultando a passagem da fase inflamatória para a fase proliferativa, fazendo com que a ferida não cicatrize ou tenha o seu tempo de cicatrização prolongado (OLIVEIRA; DIAS, 2012). Os biofilmes formados pela infecção bacteriana podem ser altamente resistentes aos antibióticos tradicionais (LEITE et al., 2018). Assim, para auxiliar no processo de cicatrização, novos agentes terapêuticos têm sido pesquisados, dentre os quais os óleos essenciais (OE) por suas diversas propriedades biológicas, como ação analgésica, anti-inflamatória, fungicida e antibacteriana (MACHADO; FERNANDES JÚNIOR, 2011).

Um dos OE com potencial para auxiliar na cicatrização de feridas é o extraído das folhas do arbusto aromático Lippia sidoides Cham., popularmente conhecido como alecrim-pimenta. O óleo essencial de alecrim-pimenta (OEAp), cujo principal constituinte é o timol, foi anteriormente estudado quanto ao efeito da sua aplicação tópica em feridas cutâneas de camundongo por De Oliveira e colaboradores (2014). Como conclusão os autores verificaram que a aplicação contínua de concentrações adequadas de OEAp aumenta a resposta inflamatória e não retarda o fechamento das lesões.

Entretanto, quando em uso tópico o OE pode ser absorvido muito rapidamente não permanecendo pelo tempo necessário para a cicatrização completa (PÉREZ-RECALDE; ARIAS; HERMIDA, 2018). Uma forma de contornar esse problema é incorporar o OE em uma nanofibra polimérica a fim de que ele seja liberado progressivamente. O interesse no uso nanofibras se deve as suas características morfológicas que fornecem um ambiente que mimetiza a matriz extracelular (FRAGA, 2022).

Um dos polímeros sintéticos com grande potencial para desenvolver nanofibras para cicatrização de feridas é a poli(ε-caprolactona) (PCL) em razão da sua excelente processabilidade, boa biocompatibilidade e boas propriedades mecânicas. (UNALAN et al. 2019). Nanofibras poliméricas, incluindo as de PCL, podem ser obtidas usando diferentes técnicas de fabricação, sendo que a fiação por sopro em solução (Solution Blow Spinning - SBS) vem ganhando notoriedade em razão do seu baixo custo, por permitir o uso de diversos solventes e pela possibilidade de deposição das nanofibras em diversas superfícies (MIRANDA, 2019). Assim, o objetivo deste trabalho é utilizar a técnica SBS para desenvolver      fibras (em escala nano, submicro ou micro) de PCL/OEAp e caracterizá-las para averiguar a incorporação do OE vislumbrando sua aplicação na cicatrização de feridas.

2 Materiais e métodos

Os materiais utilizados foram PCL fornecido pela Ingevity UK LTD, na forma de pellets de aproximadamente 3mm; OEAp da marca Terra-Flor e Clorofórmio da Neon Comercial Reagentes Analíticos LTDA.

Para a preparação das soluções poliméricas, dissolveu-se os pellets de PCL no solvente clorofórmio (10% m/v) e deixou-se em agitação magnética por 1h. Para fabricação das fibras com incorporação de OEAp, seguiu-se com a preparação da solução conforme explicado anteriormente, após 1 hora de agitação, adicionou-se 0,6 mL do OEAp e deixou-se em agitação por mais 10 minutos. Em seguida, as fibras foram produzidas por SBS usando os seguintes parâmetros: taxa de injeção de 7,2 mL/h; pressão de arraste de 2 Psi; distância de trabalho de 40 cm. Foram realizadas fiações com e sem o uso de temperatura no percurso das fibras até o coletor. As amostras obtidas foram armazenadas em recipientes fechados e identificadas, como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Identificação das amostras

| Código | Identificação |
| --- | --- |
| PCL_ST | Fibras de PCL produzidas sem temperatura |
| PCL_OE_ST | Fibras de PCL/OEAp produzidas sem temperatura |
| PCL_CT | Fibras de PCL produzidas com temperatura |
| PCL_OE_CT | Fibras de PCL/OEAp produzidas com temperatura |

Fonte: Próprio autor

As amostras foram analisadas por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e por análise termogravimétrica (TGA). Para obtenção dos espectros FTIR, as amostras foram preparadas em formato de pastilha após sua mistura com brometo de potássio (KBr) e avaliadas na faixa de frequência de 400 a 4000 cm-1 com uma resolução espectral de 4 cm-1. Para a TGA as amostras foram submetidas a uma taxa de aquecimento de 5°C/min, da temperatura ambiente até 600°C, utilizando atmosfera de nitrogênio com uma vazão de gás de 50 mL/min.

3 Resultados e discussões

Na Figura 1 (a) são apresentados os espectros obtidos por FTIR. Ao analisar o espectro do OEAp, observa-se o pico da ligação O-H (entre 3000 e 3500 cm-1) e outro referente à ligação C-O (entre 2500 e 3000 cm-1), tais picos são característicos da molécula de Timol. Já no espectro das fibras de PCL puro (PCL_ST e PCL_CT) aparece o pico referente à ligação C-O e há ainda a presença de um pico (entre 1500 e 2000 cm-1) referente à ligação C=O. Nas fibras de PCL com OEAp (PCL_OE_ST e PCL_OE_CT) tem-se um pico entre 3000 e 3500 cm-1 que como relatado anteriormente é um pico característico do OEAp, não sendo observado no espectro do PCL puro, tal resultado é um indicativo que o OEAp foi de fato incorporado nas fibras. Entretanto, nas fibras que foram desenvolvidas com o uso da temperatura (PCL_OE_CT), a intensidade desse pico é menor o que indica que parte do óleo foi volatilizada devido ao uso da temperatura, isto é, provavelmente o teor de OEAp incorporado é maior para as fibras que foram produzidas sem uso de temperatura no percurso de fiação. Os resultados de FTIR também mostraram que não há resquício de clorofórmio deixado após a fiação, pois os picos referentes ao clorofórmio não estão presentes em nenhuma das amostras.

Figura 1 – Caracterização das fibras produzidas: FTIR (a) e TGA (b)

Fonte: Próprio autor

Analisando a Figura 1 (b) pode-se observar que a única amostra que se comporta de forma diferente é a PCL_OE_ST que foi a fibra com OEAp produzida sem uso de temperatura, nessa amostra a perda de massa se inicia em uma temperatura mais baixa (aproximadamente 150° C), o que pode estar relacionado a decomposição do óleo essencial, uma vez que os resultados de FTIR indicaram um maior teor de óleo incorporado nas mantas fiadas na ausência de temperatura.  Para as demais amostras é verificado apenas um evento térmico, se iniciando em aproximadamente 350 °C, referente a decomposição térmica do polímero.

4 Conclusão

Os resultados mostraram que é possível fabricar fibras de PCL incorporadas com OEAp pela técnica SBS. Entretanto, os espectros de FTIR sugeriram que uma maior quantidade de OEAp foi perdida quando se usa temperatura no percurso de fiação. Portanto, pode-se concluir que ao utilizar o solvente clorofórmio não é necessário utilizar temperatura na fiação uma vez que todo o solvente é volatilizado e melhores resultados de incorporação de OEAp são conseguidos nessa configuração.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI) da Universidade Federal do Cariri pela oportunidade de desenvolver este projeto e pelo apoio financeiro concedido através da bolsa de iniciação científica.

REFERÊNCIAS

DE OLIVEIRA, M. L. M. et al. Topical continuous use of Lippia sidoides Cham. essential oil induces cutaneous inflammatory response, but does not delay wound healing process. Journal of Ethnopharmacology, v. 153, n. 1, p. 283-289, 2014. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874114001433. Acesso em 27 jul. 2023.

FRAGA, G. N. Curativos produzidos a partir de nanofibras de PVA contendo Cloranfenicol. 2022. 83 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Disponível em: https://tede.unioeste.br/handle/tede/6220. Acesso em: 27 jul. 2023.

LEITE, T. N. et al. Biofilmes em feridas crônicas: uma revisão de literatura. Revista Interfaces da Saúde, n. 1, p. 46-58, 2018. Disponível em: https://www.fvj.br/revista/wp-content/uploads/2019/11/4_IS_20181.pdf. Acesso em: 27. Jul. 2023.

MACHADO, B. F. M. T.; FERNANDES JUNIOR, A. Óleos essenciais: Aspectos gerais e usos em terapias naturais. Cadernos acadêmicos, v. 3, n. 2, p. 105-127, 2011. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/137219/ISSN2175-2532-2011-03-02-105-127.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Os%20%C3%B3leos%20essenciais%20s%C3%A3o%20compostos,onde%20representam%20parte%20importante%20da. Acesso em: 27 jul. 2023.

MIRANDA, K. W. E. Nanofibras poliméricas para embalagens alimentícias. 2019. 87 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Biomateriais) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biomateriais, Universidade de Lavras. Disponível em: http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/33603/2/TESE_Nanofibras%20polim%C3%A9ricas%20para%20embalagens%20aliment%C3%ADcias.pdf. Acesso em: 17 jul. 2023.

OLIVEIRA, I. V. P. M.; DIAS, R. V. C. Cicatrização de feridas: fases e fatores de influência. Acta Veterinaria Brasilica, v. 6, n. 4, p. 267-271, 2012. Disponível em: https://periodicos.ufersa.edu.br/acta/article/download/2959/5154/9436. Acesso em: 30 jul. 2023.

PÉREZ-RECALDE, M.; ARIAS, I. E. R.; HERMIDA, É. B. Could essential oils enhance biopolymers performance for wound healing? A systematic review. Phytomedicine, v. 38, p. 57-65, 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711317301277. Acesso em: 27 jul. 2023.

UNALAN, I. et al. Physical and Antibacterial Properties of Peppermint Essential Oil Loaded Poly (ε-caprolactone) (PCL) Electrospun Fiber Mats for Wound Healing. Frontiers in bioengineering and biotechnology, v. 7, p. 1-11, 2019. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00346/full. Acesso em: 22 jul. 2023.

Universidade Federal do Cariri (UFCA),  maria.clara@aluno.ufca.edu.br, agência de fomento Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

4 Universidade Federal do Cariri (UFCA), edvania.teofilo@ufca.edu.br, orientadora.